| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ ДЛЯ БОЛТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резьба | Рабочая площадь поперечного сечения мм² | Класс прочности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 |
|  |  | Минимальная разрушающая нагрузка, кН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М5 | 14,2 | 4,69 | 5,68 | 5,96 | 7,1 | 7,38 | 8,52 | 11,35 | 12,8 | 14,8 | 17,3 |
| М6 | 20,1 | 6,63 | 8,04 | 8,44 | 10 | 10,4 | 2,1 | 16,1 | 18,1 | 20,9 | 24,5 |
| М7 | 28,9 | 9,54 | 11,6 | 12,1 | 14,4 | 15 | 17,3 | 23,1 | 26 | 30,1 | 35,3 |
| М8 | 36,6 | 12,1 | 14,6 | 15,4 | 18,3 | 19 | 22 | 29,2 | 32,9 | 38,1 | 44,6 |
| М10 | 58 | 19,1 | 23,2 | 24,4 | 29 | 30,2 | 34,8 | 46,4 | 52,2 | 60,3 | 70,8 |
| М12 | 84,3 | 27,8 | 33,7 | 35,4 | 42,2 | 43,8 | 50,6 | 67,4 | 75,9 | 87,7 | 103 |
| М14 | 115 | 38 | 46 | 48,3 | 57,5 | 59,8 | 69 | 92 | 104 | 120 | 140 |
| М16 | 157 | 51,8 | 62,8 | 65,9 | 78,5 | 81,6 | 94 | 125 | 141 | 160 | 192 |
| М18 | 192 | 63,4 | 76,8 | 80,6 | 96 | 99,8 | 115 | 159 | - | 200 | 234 |
| М20 | 245 | 80,8 | 98 | 103 | 122 | 127 | 147 | 203 | - | 255 | 299 |
| М22 | 303 | 100 | 121 | 127 | 152 | 158 | 182 | 252 | - | 315 | 370 |
| М24 | 353 | 116 | 141 | 148 | 176 | 184 | 212 | 293 | - | 367 | 431 |
| М27 | 459 | 152 | 184 | 193 | 230 | 239 | 275 | 381 | - | 477 | 560 |
| М30 | 561 | 185 | 224 | 236 | 280 | 292 | 337 | 466 | - | 583 | 684 |
| М33 | 694 | 229 | 278 | 292 | 347 | 361 | 416 | 576 | - | 722 | 847 |
| М36 | 817 | 270 | 327 | 343 | 408 | 425 | 490 | 678 | - | 850 | 997 |
| М39 | 976 | 322 | 390 | 410 | 488 | 508 | 586 | 810 | - | 1020 | 1200 |

| ШАГ РЕЗЬБЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ И МЕЛКОЙ РЕЗЬБЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резьба | Шаг резьбы Р, мм |  |  |  |
|  | Основная резьба М | Мелкая резьба М |  |  |
|  |  | Мелкая | Мелкая 2 | Супер мелкая |
| М0.25 | 0.075 | - | - | - |
| М0.3 | 0.08 | - | - | - |
| M0,35 | 0.09 | - | - | - |
| M0,40-0.45 | 0.10 | - | - | - |
| M0.50-0.55 | 0.125 | - | - | - |
| M0.60 | 0.15 | - | - | - |
| M0.70 | 0.175 | - | - | - |
| M0.80 | 0.20 | - | - | - |
| M0.90 | 0.225 | - | - | - |

| Резьба | Шаг резьбы Р, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основная резьба М | Мелкая резьба М |  |  |
|  |  | Мелкая | Мелкая 2 | Супер мелкая |
| М1 | 0.25 | (0.2) | - | - |
| М1.2 | 0.25 | (0.2) | - | - |
| M1.4 | 0.3 | (0.2) | - | - |
| M1.6 | 0.35 | (0.2) | - | - |
| M1.8 | 0.35 | (0.2) | - | - |
| M4 | 0.7 | 0.5 | - | - |
| M5 | 0.8 | 0.5 | - | - |
| M6 | 1 | 0.75 | 0.5 | - |
| M8 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5 |
| M10 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 |
| M12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1 |
| M14 | 2 | 1.5 | 1.25 | 1 |
| M16 | 2 | 1.5 | - | 1 |
| M18 | 2.5 | 2 | 1.25 | 1 |
| M20 | 2.5 | 2 | 1.25 | 1 |
| M22 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |
| M24 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
| M27 | 3 | 2 | 1.5 | (1) |
| M30 | 3.5 | 2 | 1.5 | (1) |
| M33 | 3.5 | 2 | 1.5 | - |
| M22 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |
| M24 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
| M27 | 3 | 2 | 1.5 | (1) |
| M30 | 3.5 | 2 | 1.5 | (1) |
| M33 | 3.5 | 2 | 1.5 | - |
| M36 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
| M39 | 4 | 3(4) | 2 | 1.5 |
| M42 | 4.5 | 3(4) | 2 | 1.5 |
| M45 | 4.5 | 3(4) | 2 | 1.5 |
| M48 | 5 | 3 | 2 | 1.5 |
| M52 | 5 | (4)3 | 2 | 1.5 |
| M56 | 5.5 | 4 | 3(2) | 1.5 |
| M60 | 5.5 | 4 | 3(2) | 1.5 |
| M64 | 6 | 4 | 3 | 2(1.5) |
| M68 | 6 | 4 | 3 | 2(1.5) |

| УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: |  |
| --- | --- |
| СТ. | Сталь |
| А2 | Нержавеющая сталь типа 10Х18Н9Т |
| А4 | Нержавеющая сталь типа 10Х17Н13М2Т |
| AISI 316 | A4 |
| Лат. | Латунь |
| Жел. | Желтое хроматирование |
| ПА. | Полиамид |
| ПЛ. | Пластик |
| ГZN | Горячая оцинковка |
| Фос. | Фосфатирование |
| ЭZN | Гальваническая оцинковка |

| ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЭЛЕМЕНТАХ КРЕПЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Обозна- чение | Основной материал | Прочность на разрыв | Предел пластич- новсти | Удли- нение | Пружи- нистость | C | S | Mn | Cr | Mo | Ni | Va | P-S |
| A | 3.6 | St.34-St.37 | 34-49 | 20 | 25 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  | 0.050 |
|  | 4.6 | C10-C15 | 40-55 | 24 | 25 |  | 0.13 | 0.25 | 0.37 |  |  |  |  | 0.045 |
|  | 4.8 | C20 | 40-55 | 32 | 14 |  | 0.20 | 0.25 | 0.37 |  |  |  |  | 0.045 |
|  | 5.6 | Cq22-Cq35 | 50-70 | 30 | 20 | 5 | 0.30 | 0.25 | 0.50 |  |  |  |  | 0.040 |
|  | 5.8 | 9 S Pb 23 | 50-70 | 40 | 10 |  | 0.13 |  | 0.70 |  |  |  |  | 0.23 |
|  | 6.6 | Cq35-Cq45 | 60-80 | 36 | 16 | 4 | 0.40 | 0.25 | 0.60 |  |  |  |  | 0.040 |
|  | 6.8 | C35K-C45K | 60-80 | 48 | 8 |  | 0.40 | 0.25 | 0.60 |  |  |  |  | 0.040 |
|  | 6.9 | C35-C45 | 60-80 | 54 | 12 | 3 | 0.40 | 0.25 | 0.60 |  |  |  |  | 0.045 |
|  | 8.8 | Cq35-Cq45 34Cr4-41Cr4 | 80-100 | 64 | 12 | 6 | 0.40 0.38 | 0.25 0.25 | 0.60 0.70 | 1 |  |  |  | 0.040 0.035 |
|  | 10.9 | 34Cr4-41Cr4 42Cr Mo4 | 100-120 | 90 | 9 | 4 | 0.38 0.43 | 0.25 0.25 | 0.70 0.65 | 1 1 | 0.2 |  |  | 0.040 0.035 |
|  | 12.9 | 42 CrV6 42 CrMo4 | 120-140 | 108 | 8 | 3 | 0.43 0.43 | 0.25 0.25 | 0.65 0.65 | 1.5 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.035 0.035 |
|  | 14.9 | 34CrNiMo 6 | 140-160 | 126 | 7 | 3 | 0.34 | 0.25 | 0.55 | 1.55 | 0.2 | 1.55 |  | 0.035 |
| Нержа- веющая сталь | A2 | X5CrNi 18,9 | 65-70 |  | 25 | 15 | 0.08 | 1 | 2 | 17-20 |  | 1.55 |  | 0.05-0.03 0.05-0.04 |
| Кисло- тоустой- чивая сталь | A4 | X5CrNiMo 18,10 | 65-70 |  | 25 | 15 | 0.08 | 1 | 2 | 16-18,5 | 2-3 | 10-14 |  | 0.035 |
| Латунь | CuZn40 |  | 37-54 |  | 30 |  | Cu=60 |  | Zn=40 |  | Ni=0.3 |  | Pb=0.5 |  |
|  | CuZn39Pb3 |  | 37-54 |  | 30 |  | Cu=58 |  | Zn=39 |  | Ni=0.4 |  | Pb=2.5 |  |
| Купфер- никель | CuNiSi |  | 60 | 55 | 12 | Ni=1,1-1,6 |  |  | Si=0,4-0,6 |  |  | C=остальное |  |  |
|  |  |  | 65 | 60 | 10 | Ni=1,6-2,5 |  |  | Si=0,5-0,8 |  |  | C=остальное |  |  |
|  |  |  | 65 | 60 | 10 | Ni=2,5-4,5 |  |  | Si=0,8-1,3 |  |  | C=остальное |  |  |
| Аллюминий | Almg |  | 30-40 | 20 | 4 |  | Si=0.6 |  | Mn=0.6 |  | Ni=0.3 |  | Pb=0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Al=остальное |  |  |  |  |  |  |  |

| НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТАЛИ - ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа стали | Вид стали | Химический состав (массовая доля в %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu |  |  |  |  |
| Аустенитная | A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0.15-0.35 | 16-19 | 0.7 | 5-10 | 1.75-2.25 |  |  |  |  |
|  | A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | - | 8-19 | 4 |  |  |  |  |
|  | A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 9-12 | 1 |  |  |  |  |
|  | A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 1 |  |  |  |  |
|  | A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10.5-14 | 1 |  |  |  |  |
| Мартенситная | С1 | 0.09-0.15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11.5-14 | - | 1 | - |  |  |  |  |
|  | С3 | 0.17-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | 1.5-2.5 | - |  |  |  |  |
|  | С4 | 0.08-0.15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0.15-0.35 | 12-14 | 0.6 | 1 | - |  |  |  |  |
| Ферритная | F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | - | 1 | - |  |  |  |  |

| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АУСТЕНИТНЫХ ВИДОВ СТАЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа стали | Вид стали | Класс прочности | Пределы диаметра | Прочность на разрыв RmN/mm²min | 0.2% - предел текучести при растяжении Rp 0.2N/mm²min | Разрывное удлинение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аустенитная | A1, A2, A3, A4, A5 | 50 | ≤M39 | 500 | 210 | 0.6 d |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 | ≤M24 | 700 | 450 | 0.4 d |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 | ≤M24 | 800 | 600 | 0.3 d |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прочность по стали

## Болты ГОСТ 1759.4-87

| Класс прочности | Технические процессы | Марка стали ГОСТ | Марка стали DIN |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,6 | Горячая штамповка, холодная штамповка с последующей смягчающей обработкой. | 10 10кп | C10, Ck15 UStW 23 |
| 4,6 | Горячая штамповка, холодная штамповка с последующей смягчающей обработкой. | 20 | C22, Ck22 |
| 4,8 | Холодная штамповка. | 10 10кп | C10, Ck15 UStW 23 |
| 5,6 | Горячая штамповка, холодная штамповка с последующей смягчающей обработкой. | 30 35 | Ck30 С35, Ск35 |
| 5,8 | Холодная штамповка. | 10 10кп 20 20кп | C10, Ck15 UStW 23 |
| 6,6 | Горячая штамповка с последующими закалкой и отпуском, холодная штамповка с последующими закалкой и отпуском. | 35 | С35, Ск35 |
| 6,8 | Холодная штамповка. | 20 20кп | C22, Ck22 USt39-2 |
| 8.8-12.9 (высокопрочный крепеж) | Горячая штамповка с последующими закалкой и отпуском, холодная штамповка с последующими закалкой и отпуском, резание с последующей закалкой и отпуском, холодная штамповка, из термоупрочненного материала. | 35 35Х 38ХА 45Г 40Г2 40Х 30ХГСА 35ХГСА | С35, Ск35 35Cr4 38Cr4 45Mn4 40Mn8 42Cr4 30CrMnSi4-4-4 35CrMnSi4-4-4 |

## Гайки ГОСТ 1759.5-87

| Класс прочности | Технические процессы | Марка стали ГОСТ | Марка стали DIN |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Горячая штамповка. | 20 Ст3кп3 Ст3сп3 | C22, Ck22 VSt37-2 RRSt37-2 |
| 5 | Холодная штамповка. | 10 10кп | C10, Ck15 UStW 23 |
|  | Горячая штамповка. | 20 | C22, Ck22 |
| 6; 04 | Горячая штамповка. | 10 10кп 15 15кп | C10, Ck15 UStW 23 C15, Ck15 UStW 23 |
| 8; 9 (высокопрочный крепеж) | Горячая штамповка. | 35 | С35, Ск35 |
|  | Холодная штамповка. | 20 20кп | C22, Ck22 USt39-2 |
| 10; 12; 05 (высокопрочный крепеж) | Горячая штамповка. | 35Х 38ХА | 35Cr4 38Cr4 |
|  |  | 14H 17H | 8,8 8,8 |

Условные обозначения

ПА. Полиамид 
Ст Сталь 
А1, А2, А4 Нержавеющая сталь 
Лат Латунь 
Жел Желтое хроматирование 
Пл Пластик 
ГЦН Горячая оцинковка 
ЭЦН Гальваническая оцинкова 
Фос Фосфитрование 
ГНик Гальваническая никелировка 
Ст. Сталь
Пр. сталь пружинная
Ул. сталь улучшенная 
Цм. сталь цементируемая 
Зк. сталь закаленная 
К.ч. ковкий чугун 
3.6 ... 12.9 класс прочности для болтов 
6 ... 12 класс прочности для гаек 
04, 05 класс прочности для низких гаек 
11Н ... 45Н 1/10 твердости по Бриннелю 
А2 нержавеющая сталь типа 10Х18Н9Т 
А4 кислотостойкая аустеничная сталь типа 10Х17Н13М2Т 
AISI 316 кислотостойкая аустеничная сталь типа 10Х17Н13М2Т 
Лт. латунь 
Бр. бронза 
Па. полиамид (нейлон) 
Пл. пластик 
ЭZn гальваническая оцинковка 
ГZn горячая оцинковка 
МZn механическая оцинковка 
Хр. желтое хроматирование 
ЭNi. гальваническое никелирование 
Э-Лт. гальваническое латунирование 
Ф. фосфатирование 
Окс. оксидирование