| Размер | Шаг резьбы | Длина общая | Длина рабочей части |  | Диаметр хвостовика | Размер квадрата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (мм) | (мм) | (мм) | form B, C, C-15 (мм) | form C-35 (мм) | мм | мм |
| 3 | 0,5 | 56 | 11 | 5* | 2,2 | -- |
| 4 | 0,7 | 63 | 13 | 7* | 2,8 | 2,1 |
| 5 | 0,8 | 70 | 16 | 8* | 3,5 | 2,7 |
| 6 | 1 | 80 | 19 | 10* | 4,5 | 3,4 |
| 7 | 1 | 80 | 19 |  | 5,5 | 4,3 |
| 8 | 1,25 | 90 | 22 | 13* | 6 | 4,9 |
| 9 | 1,25 | 90 | 22 |  | 7 | 5,5 |
| 10 | 1,5 | 100 | 24 | 15* | 7 | 5,5 |
| 11 | 1,5 | 100 | 24 |  | 8 | 6,2 |
| 12 | 1,75 | 110 | 29 | 17,5* | 9 | 7 |
| 14 | 2 | 110 | 30 | 20* | 11 | 9 |
| 16 | 2 | 110 | 32 | 20* | 12 | 9 |
| 18 | 2,5 | 125 | 34 | 25* | 14 | 11 |
| 20 | 2,5 | 140 | 34 | 25* | 16 | 12 |
| 22 | 2,5 | 140 | 34 | 25* | 18 | 14,5 |
| 24 | 3 | 160 | 38 | 30* | 18 | 14,5 |
| 27 | 3 | 160 | 38 | 30* | 20 | 16 |
| 30 | 3,5 | 180 | 45 | 35* | 22 | 18 |
| 33 | 3,5 | 180 | 50 | 35* | 25 | 20 |
| 36 | 4 | 200 | 56 | 40* | 28 | 22 |
| 39 | 4 | 200 | 60 | 40* | 32 | 24 |
| 42 | 4,5 | 200 | 60 | 45* | 32 | 24 |
| 45 | 4,5 | 220 | 65 | 45* | 36 | 29 |
| 48 | 5 | 250 | 70 | 50* | 36 | 29 |
| 52 | 5 | 250 | 70 | 50* | 40 | 32 |

*- размеры могут отличаться в зависимости от серии

### Соответствия нержавеющих марок сталей по EN, DIN, AISI, JIS и ГОСТ

| Европа (EN) | Германия (DIN) | США (AISI) | Япония (JIS) | СНГ (ГОСТ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,4000 | X6Cr13 | 410S | SUS 410 S | 08Х13 |
| 1,4002 | X6CrAl13 | 405 | SUS 405 |  |
| 1,4003 | X2CrNi12 |  |  |  |
| 1,4006 | X12CrN13 | 410 | SUS 410 | 12Х13 |
| 1,4016 | X6Cr17 | 430 | SUS 430 | 12Х17 |
| 1,4021 | X20Cr13 | S42010 | SUS 420 J1 | 20Х13 |
| 1,4024 | X15Cr13 | (410) | SUS 410 J1 |  |
| 1,4028 | X30Cr13 | (420) | SUS 420 J2 | 30Х13 |
| 1,4031 | X39Cr13 |  | SUS 420 J2 | 40Х13 |
| 1,4034 | X46Cr13 | (420) |  | 40Х13 |
| 1,4113 | X6CrMo17-1 | 434 | SUS 434 |  |
| 1,4300 |  | 302 |  | 1Х17Н9 |
| 1,4301 | X5CrNI18-10 | 304 | SUS 304 | 08Х18Н10 |
| 1,4301 |  | 304 (304H) |  | 12Х18Н9 |
| 1,4301 |  | 304 (304L) |  | 04Х18Н10 |
| 1,4303 | X4CrNi18-12 | (305) | SUS 305 | 12Х18Н12 |
| 1,4306 | X2CrNi19-11 | 304 L | SUS 304 L | 03Х18Н11 |
| 1,4310 | X10CrNi18-8 | (301) | SUS 301 | Х17Н8 |
| 1,4318 | X2CrNiN18-7 | 301 LN | SUS 301 LN |  |
| 1,4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | SUS 316 | 03Х17Н14М2 |
| 1,4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316 L | SUS 316 L |  |
| 1,4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316 L | SUS 316 L | 03Х17Н14М2 |
| 1,4435 |  | 316L |  | 03Х17Н14М3 |
| 1,4435 |  | 316S |  | 03Х17Н14М3 |
| 1,4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | S 31726 | SUS 317 |  |
| 1,4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | S 31803 | SUS 329 J3L |  |
| 1,4509 | X2CrTiNb18 | 441 |  |  |
| 1,4510 | X3CrTi17 | 439 (430Ti) | SUS 430 LX | 08Х17Т |
| 1,4512 | X2CrTi12 | 409 | SUH 409 |  |
| 1,4520 | X2CrTi17 |  |  |  |
| 1,4521 | X2CrMoTi18-2 | 444 | SUS 444 |  |
| 1,4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | N 08904 |  |  |
| 1,4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | SUS 321 | 08Х18Н10Т |
| 1,4541 |  | 321 |  | 08Х18Н10Г |
| 1,4541 |  | 321 |  | 12Х18Н9Т |
| 1,4550 | X6CrNiNb18-10 | 347 | SUS 347 | 08Х18Н12В |
| 1,4561 | X1CrNiMoTi18-13-2 |  |  |  |
| 1,4565 | X3CrNiMnMoNbN 23-17-5-3 | S 34565 |  |  |
| 1,4568 |  | AM 35017-7 РН |  | 09Х17Н7Ю1 |
| 1,4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316 Ti | SUS 316 Ti | 10Х17Н13М2Т |
| 1,4571 |  | 316Ti |  | 08Х17Н13М2Т |
| 1,4583 |  | 318 |  | 10Х16Н13М2В |
| 1,4589 | X5CrNiMoTi15-2 |  |  |  |
| 1,4713 | X10CrAl7 |  |  | 10Х17СЮ |
| 1,4724 | X10CrAl13 | 405 |  | 10Х13СЮ |
| 1,4828 |  | 309 |  | 20Х20Н14С2 |
| 1,4841 | X15CrNiSi25-20 | 314 |  | 20Х25Н20С2 |
| 1,4742 | X10CrAl18 | 442 |  |  |
| 1,4845 | X12CrNi25-21 | 310 S |  | 20Х23Н18 |
| 1,4762 | X10CrAl24 | 446 |  |  |
| 1,4878 | X12CrNiTi18-9 | 321 (321Н) |  | 12Х18Н10Т |
| 1,4828 | X15CrNiSi20-12 | 309 |  | 20Х20Н14С2 |
| 1,4948 |  | 304 (304H) |  | 08Х18Н10 |

### Нержавеющая сталь. Области применения и заменители.

| Марка стали | Заменитель | Область применения |
| --- | --- | --- |
| 40Х9С2 |  | Клапаны впуска и выпуска автомобильных, тракторных и дизельных двигателей, трубки рекуператоров, теплообменники, колосники, крепежные детали. |
| 40Х10С2М |  | Клапаны авиадвигателей, автомобильных и тракторных дизельных двигателей, крепежные детали двигателей. |
| 08Х13 | 12Х13, 12Х18Н9 | Детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам (клапаны гидравлических прессов, предметы домашнего обихода), а также изделия подвергающиеся действию слабоагрессивных сред (атмосферные осадки, водные растворы солей органических кислот при комнатной температуре и др.). Сталь коррозионностойкая и жаростойкая ферритного класса. |
| 12Х13 | 20Х13 | Детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам (клапаны гидравлических прессов, предметы домашнего обихода), а также изделия подвергающиеся действию слабоагрессивных сред при комн. Т=450-500 °С . Сталь коррозионностойкая, жаропрочная и жаростойкая мартенситно-ферритного класса. |
| 20Х13 | 12Х13, 14Х17Н2 | Детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам, а также изделия подвергающиеся действию слабоагрессивных сред при комн. Т=450-500 °С . Сталь коррозионностойкая, жаропрочная мартенситного класса. |
| 30Х13 | 40Х13 | Режущий, мерительный и хирургический инструмент, пружины, карбюраторные иглы, предметы домашнего обихода, клапанные пластины компрессоров. |
| 40Х13 | 30Х13 | Режущий, мерительный и хирургический инструмент, пружины, карбюраторные иглы, предметы домашнего обихода, клапанные пластины компрессоров и др., работающие при Т до 450-500 °С и в коррозионных средах. Сталь коррозионностойкая мартенситного класса. |
| 10Х14АГ15 | 12Х18Н9, 08Х18Н10, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т | Для немагнитных деталей, работающих в слабоагрессивных средах. Сталь коррозионностойкая аустенитного класса. |
| 12Х17 | 12Х18Н9Т | Крепежные детали, валики, втулки и другие детали аппаратов и сосудов, работающих в разбавленных растворах азотной, уксусной, лимонной кислоты, в растворах солей, обладающих окислительными свойствами. Сталь коррозионностойкая и жаропрочная до 850 °С, ферритного класса |
| 08Х17Т | 12Х17, 08Х17Т1 | Изделия, работающие в окислительных средах, атмосферных условиях, кроме морской, в которой возможна точечная коррозия. Теплообменники и трубы. Сварные конструкции, не подвергающиеся действию ударных нагрузок и работающие при температуре не ниже - 20 °С. Сталь коррозионностойкая, жаростойкая ферритного класса. |
| 95Х18 |  | Для деталей высокой твердости, работающих в условиях износа (втулки, оси, стержни, шариковые и роликовые подшипники. Сталь коррозионностойкая мартенситного класса. |
| 08Х18 | 12Х17, 08Х17Т | Конструкции, не подвергающиеся воздействию ударных нагрузок и работающие, в основном, в окислительных средах, например растворах азотной кислоты. Применение в сварных конструкциях ограничивается малыми сечениями деталей (до 3 мм). Не рекомендуется использовать для сварных конструкций, работающих в условиях ударных нагрузок. Предельная температура службы сварных конструкций не ниже -20°С. Сталь жаростойкая и коррозионностойкая ферритного класса. |
| 15Х25Т | 12Х18Н10Т | Для сварных конструкций, не подвергающихся действию ударных нагрузок при температуре эксплуатации не ниже ? 20°С для работы в более агрессивных средах по сравнению со средами, для которых рекомендуется сталь марки 08Х17Т. Трубы для теплообменной аппаратуры, работающей в агрессивных средах. Аппаратура, детали, чехлы термопар, электроды искровых зажигательных свечей, теплообменники. Сталь жаростойкая до 1100 °С, коррозионностойкая ферритного класса. |
| 15Х28 | 15Х25Т, 20Х23Н18 | Для сварных конструкций, не подвергающихся действию ударных нагрузок при температуре эксплуатации не ниже ? 20°С; спаи со стеклом; аппаратура, детали, трубы пиролизных установок, теплообменники; трубы для теплообменной аппаратуры, работающей в агрессивных средах.Сталь жаростойкая коррозионностойкая ферритного класса. |
| 25Х13Н2 |  | Детали с повышенной пластичностью, подвергающиеся ударным нагрузкам (клапаны гидравлических прессов, предметы домашнего обихода), а также изделия, подвергающиеся действию слабоагрессивных сред (атмосферные осадки, водные растворы солей органических кислот при комнатной температуре и другие). Сталь коррозионностойкая мартенситного класса. |
| 20Х23Н13 |  | Детали, работающие при высоких Т в слабонагруженном состоянии. Сталь жаростойкая до 900-1000 °С, аустенитно-ферритного класса. |
| 20Х23Н18 | 20Х23Н13, 15Х25Т | Поковки, бандажи для работы при 650-700°С, детали камер сгорания, хомуты, подвески и другие детали крепления котлов, муфелей для работы при Т до1100 °С, бесшовные трубы. Сталь жаростойкая и жаропрочная аустенитного класса. |
| 10Х23Н18 |  | Листовые детали, трубы, арматура (при пониженных нагрузках), работающие при 1000 °С. Сталь жаропрочная , жаростойкая, аустенитного класса. |
| 20Х25Н20С2 |  | Детали печей, работающие при Т до 1100 °С в воздушной и углеводородной атмосферах. Сталь жаростойкая аустенитного класса. |
| 15Х12ВНМФ |  | Роторы, диски, лопатки, болты, бандажи, гайки, шпильки и другие детали, работающие до 780°С. Сталь жаропрочная, мартенситно-ферритного класса. |
| 20Х12ВНМФ | 5Х12ВНМФ, 18ХПМНФБ | Бандажи, диафрагмы, болты, гайки, шпильки и другие высоконагруженные детали, работающие при 600°С. Сталь жаропрочная мартенситного класса. |
| 37Х12Н8Г8МФБ |  | Диски крепежные и другие детали, работающие с ограниченным сроком службы при 600-650°С. сталь жаропрочная аустенитного класса. |
| 13Х11Н2В2МФ |  | Ответственные нагруженные детали, работающие при температуре 600°С. Сталь жаропрочная мартенситного класса. |
| 45Х14Н14В2М |  | Детали арматуры и трубопроводов, клапаны моторов, крепеж для работы на длительные сроки при Т до 600 °С и для работы с ограниченными сроками до 650 °С. Сталь жаропрочная аустенитного класса. |
| 40Х15Н7Г7Ф2МС |  | Крепежные детали, работающие при температуре 650°С. Сталь легированная, аустенитного класса, жаропрочная, дисперсионно-твердеющая. |
| 08Х17Н13М2Т | 10Х17Н13М2Т | Сварные конструкции, крепежные детали, работающие в средах повышенной агрессивности при 600 °С. Сталь коррозионностойкая аустенитного класса. |
| 10Х17Н13М2Т | 08Х17Н13М2Т | Сварные конструкции, крепежные детали, работающие в средах повышенной агрессивности, предназначенные для длительных сроков службы при 600 °С. Сталь коррозионностойкая аустенитного класса. |
| 31Х19Н9МВБТ |  | Роторы, диски, болты, крепежные детали, валы, работающие при 600°С. Сталь жаропрочная аустенитного класса. |
| 10Х14Г14Н4Т | 20Х13Н4Г9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т | Для изготовления разнообразного сварного оборудования, работающего в средах химических производств слабой агрессивности, криогенной техники до -253°С, а также для использования в качестве жаростойкого и жаропрочного материала до 700°С. Сталь коррозионностойкая аустенитного класса. |
| 14Х17Н2 | 20Х17Н2 | Для различных деталей химической и авиационной промышленности(рабочие лопатки, диски, валы, втулки, фланцы, крепежные и другие детали). Детали компрессорных машин, работающие на нитрозном газе, либо в агрессивных средах при пониженных Т. Сталь коррозионностойкая, жаропрочная мартенситно-ферритного класса. |
| 12Х18Н9 | 20Х13Н4Г9, 12Х17Г9АН4, 10Х14Г14Н4Т | Применяется в виде холоднокатаного листа и ленты повышенной прочности для различных деталей и конструкций, свариваемых точечной сваркой, а также для изделий, подвергаемых термической обработке (закалке). Сталь коррозионностойкая и жаростойкая аустенитного класса. |
| 17Х18Н9 | 20Х13Н4Г9 | Применяется в виде холоднокатаного листа и ленты повышенной прочности для различных деталей и конструкций, свариваемых точечной сваркой; для изготовления труб и других деталей. Сталь коррозионностойкая и жаростойкая аустенитного класса. |
| 08Х18Н10 |  | Трубы, детали печной арматуры, муфели, теплообменники, реторты, патрубки, коллекторы выхлопных систем, электроды искровых зажигательных свечей, сварные аппараты и сосуды химического машиностроения, работающие при Т от -196 до 600 °С в средах средней активности. Сталь коррозионностойкая, жаропрочная, аустенитного класса. |
| 12Х18Н9Т | 10Х14Г14Н4Т, 12Х17Г9АН4, 12Х18Н10Т | Трубы, сварная аппаратура, детали печной арматуры, муфели, теплообменники, детали выхлопных систем, листовые и сортовые детали; аппараты и сосуды, работающие при Т от -196 до 600 °С под давлением, а при наличии агрессивных сред - до 350 °С. Сталь коррозионностойкая, жаростойкая, аустенитного класса. |
| 12Х18Н10Т | 08Х18Г8Н2Т, 10Х14Г14Н4Т, 12Х17Г9АН4, 08Х22Н6Т, 08Х17Т, 15Х25Т, 12Х18Н9Т | Детали, работающие до 600 °С; сварные аппараты и сосуды, работающие в разбавленных растворах азотной, уксусной, фосфорных кислот, растворах щелочей и солей и другие детали, работающие под давлением при температуре от -196 до 600 °С, а при наличии агрессивных сред – до 350 °С. Сталь коррозионностойкая аустенитная класса. |
| 08Х18Н10Т |  | Сварная аппаратура, работающая в средах повышенной агрессивности, теплообменники, муфели, трубы, детали печной арматуры, электроды искровых зажигательных свечей. Сталь коррозионностойкая и жаростойкая аустенитного класса. |
| 12Х18Н12Т | 12Х18Н9, 12Х19Н9Т, 12Х18Н10Т | Различные детали, работающие при от -196 до 600 °С в агрессивных средах. Сталь коррозионностойкая, жаростойкая и жаропрочная аустенитного класса. |
| 08Х18Г8Н2Т | 12Х18Н9Т | Для изготовления сварной аппаратуры, работающей в окислительных средах при температуре эксплуатации от -50 до 300°С. Сталь коррозионностойкая аустенитно-ферритного класса. |
| 20Х20Н14С2 |  | Печные конвейеры, ящики для цементации и другие детали термических печей. Сталь жаропрочная аустенито-ферритного класса. |
| 08Х22Н6Т | 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т | Сварные аппараты и сосуды, камеры горения и другие конструктивные элементы газовых турбин, корпусы аппаратов, днища, фланцы, детали внутренних устройств аппаратов, трубные диски и пучки, работающие при температуре от -10 до 300°С под давлением и соприкасающиеся с коррозионными средами. Сталь коррозионностойкая аустенитно-ферритного класса. |
| 12Х25Н16Г7АР |  | Лист, проволока, трубы, лента, детали, работающие до 950°С при умеренных напряжениях. Сталь жаростойкая, жаропрочная аустенитного класса. |
| 06ХН28МДТ | 03ХН28МДТ | Сварные конструкции, работающие при Т до 80°С в серной кислоте различных концетраций, за исключением 55-% уксусной и фосфорной кислот. |
| ХН35ВТ |  | Диски, роторы, крепежные детали, плоские пружины и другие детали, работающие до 650°С. Жаропрочный сплав на никелевой основе. |
| ХН35ВТЮ |  | Рабочие лопатки газотурбинных и других двигателей, работающие при температуре до 700-800 °С, компрессорные лопатки, работающие до 700-800°С, диски, дефлекторы, кольца, работающие при температуре до 750 °С. Жаропрочный сплав на железоникелевой основе. |
| ХН70Ю |  | Различные детали, работающие при умеренных напряжениях при 1100-1200°С (может применяться для нагревательных элементов сопротивления). |
| ХН70ВМЮТ |  | Крепежные и другие детали, работающие при температуре до 750-800°С. Жаропрочный сплав на никелевой основе. |
| ХН70ВМТЮФ |  | Тяжелонагруженные детали, работающие при температуре 850°С. |
| ХН77ТЮР |  | Диски, кольца, лопатки и другие детали, работающие до 750°С. Жаропрочный сплав на никелевой основе. |
| ХН78Т | ХН38ВТ, 12Х25Н16Г7АР, 20Х23Н18 | Сортовые детали, трубы, работающие до температуры 1100°С. |
| ХН80ТБЮ |  | Крепежные детали, работающие до 700°С. |
| 15Х11МФ |  | Турбинные лопатки, поковки, бандажи и другие детали для длительной работы до 560°С. |
| 13Х14Н3В2ФР (ЭИ 736) |  | Высоконагруженные детали, в том числе диски, валы, стяжные болты, лопатки и другие детали, работающие в условиях с повышенной влажностью (ГОСТ 5632 - 72). |
| 10Х7МВФБР (ЭИ 505) |  | В энергетическом машиностроении (трубы и детали для длительной работы при температурах 600-620°С). Сталь мартенситного класса. |
| 18Х11МНФБ (ЭП 291) |  | Высоконагруженные детали, лопатки паровых турбин, трубы, крепежные детали для длительной работы при температурах до 620°С. |
| 13Х12Н2В2МФ (ЭИ 961) |  | Диски компрессоров, молотки и другие нагруженные детали, длительно работающие при температурах до 600°С. Сталь мартенситного класса. |
| 18Х12ВМБФР (ЭП 993) |  | Лопатки паровых турбин, трубы, крепежные детали для длительной работы при температурах до 620°С, формы для литья и жидкой штамповки медных и алюминиевых сплавов. Сталь мартенситно-ферритного класса. |
| 12Х2МВ8ФБ (ЭП 503) |  | В энергетическом машиностроении (трубы для длительной работы при температурах до 650°С). Сталь ферритного класса. |
| 40Х10С2М (ЭИ 107) |  | Клапаны выпуска автомобильных, дизельных и тракторных моторов, клапаны впуска авиадвигателей, крепежные детали, колосники для работы при температурах 650-850 °С. Сталь мартенситного класса. |
| 4Х14Н14В2М (ЭИ 69) |  | Детали арматуры, поковки, крепеж для длительного срока службы при температурах до 600°С и ограниченного срока службы при 650 °С; сталь жаропрочная аустенитного класса. |
| 10Х11Н20Т3Р (ЭИ 696) |  | Турбинные лопатки, кольцевые детали, крепежные детали, детали компрессора и рабочей части турбины с температурой до 700°С. Сталь аустенитного класса. |
| 10Х11Н23Т3МР |  | Пружины и крепежные детали. |
| 09Х14Н19В2БР (ЭИ 695Р) |  | Паропроводные и пароперегревательные трубы установок сверхвысокого давления с длительным сроком службы до температуры 700°С. |
| 08Х16Н13М2Б (ЭИ 680) |  | Поковка для дисков и роторов, лопатки, болты с длительным сроком службы при температурах до 600°С. Сталь аустенитного класса. |
| ХН67МВТЮ (ЭИ 202) |  | Диски, корпуса, рабочие и сопловые лопатки газовых турбин, листовые детали турбин, работающие длительный срок до температуры 800°С. |
| ХН73МБТЮ (ЭИ 698) |  | Диски газовых турбин для длительной службы с рабочей температурой до 750°С. Жаропрочный сплав на никелевой основе. |
| ХН65ВМТЮ (ЭИ 893) |  | Рабочие и направляющие лопатки и крепежные детали газовых турбин работающие длительный срок до температуры 800°С. |
| ХН62МВКЮ (ЭИ 867) |  | Лопатки и диски турбин для работы при температурах до 900°С. |
| ХН55ВМТКЮ (ЭИ 929) |  | Лопатки газовых турбин со сроком службы ограниченным при температурах 900-950°С и длительном при 700-800°С. |
| ХН62МБВЮ (ЭП 709) |  | Высоконагруженные сварные изделия с рабочей температурой до 750°С. |
| ХН60КМВЮБ (ЭП 800) |  | В энергетическом машиностроении для лопаток газовых турбин длительного действия с рабочей температурой до 850°С. |

### Теоретическая масса погонного метра стальных труб, кг

| Наружный Диаметр, мм | Толщина стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | 0,055 | 0,099 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 0,068 | 0,123 | 0,197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 0,092 | 0,173 | 0,296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 0,117 | 0,222 | 0,395 | 0,518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 0,142 | 0,271 | 0,493 | 0,666 | 0,789 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 0,191 | 0,370 | 0,691 | 0,962 | 1,1.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0,240 | 0,469 | 0,888 | 1,26 | 1,58 | 1,85 | 2,07 | - | - | - | - | - |
| 24 | 0,290 | 0,567 | 1,09 | 1,55 | 1,97 | 2,34 | 2,66 | 2,93 | - | - | - | - |
| 30 | - | 0,715 | 1,38 | 2,00 | 2,56 | 3,08 | 3,55 | 3,97 | 4,34 | - | - | - |
| 35 | - | 0,838 | 1,63 | 2,37 | 3,06 | 3,70 | 4,29 | 4,83 | 5,33 | - | - | - |
| 40 | - | 0,962 | 1,87 | 2,74 | 3,55 | 4,32 | 5,03 | 5,70 | 6,31 | 6,88 | - | - |
| 44 | - | 1,06 | 2,07 | 3,03 | 3,95 | 4,81 | 5,62 | 6,39 | 7,10 | 7,77 | - | - |
| 48 | - | 1,16 | 2,27 | 3,33 | 4,34 | 5,30 | 6,21 | 7,08 | 7,89 | 8,66 | 9,37 | - |
| 51 | - | 1,23 | 2,42 | 3,55 | 4,64 | 5,67 | 6,66 | 7,60 | 8,48 | 9,32 | 10,11 | 11,54 |
| 57 | - | 1 ,38 | 2,71 | 4,00 | 5,23 | 6,41 | 7,55 | 8,63 | 9,67 | 10,65 | 11,59 | 13,32 |
| 60 | - | 1,46 | 2,86 | 4,22 | 5,52 | 6,78 | 7,99 | 9,15 | 10,26 | 11,32 | 12,33 | 14,21 |
| 63,5 | - | - | 3,03 | 4,48 | 5,87 | 7,21 | 8,51 | 9,75 | 10,95 | 12,10 | 13,19 | 15,24 |
| 68 | - | - | 3,26 | 4,81 | 6,31 | 7,77 | 9,17 | 10,53 | 11,84 | 13,10 | 14,30 | 16,57 |
| 70 | - | - | 3,35 | 4,96 | 6,51 | 8,01 | 9,47 | 10,88 | 12,23 | 13,54 | 14,80 | 17,16 |
| 73 | - | - | 3,50 | 5,18 | 6,81 | 8,38 | 9,91 | 11,39 | 12,82 | 14,21 | 15,54 | 18,05 |
| 76 | - | - | 3,65 | 5,40 | 7,10 | 8,75 | 10,36 | 11,91 | 13,42 | 14,87 | 16,28 | 18,94 |
| 83 | - | - | 4,00 | 5,92 | 7,79 | 9,62 | 11,39 | 13,12 | 14,80 | 16,42 | 18,00 | 21,01 |
| 89 | - | - | 4,29 | 6,36 | 8,38 | 10,36 | 12,28 | 14,16 | 15,98 | 17,76 | 19,48 | 22,79 |
| 95 | - | - | 4,59 | 6,81 | 8,98 | 11,10 | 13,17 | 15,19 | 17,16 | 19,09 | 20,96 | 24,56 |
| 102 | - | - | 4,93 | 7,32 | 9,67 | 11,96 | 14,21 | 16,40 | 18,55 | 20,64 | 22,69 | 26,63 |
| 108 | - | - | - | 7,77 | 10,26 | 12,70 | 15,09 | 17,44 | 19,73 | 21,97 | 24,17 | 28,41 |
| 114 | - | - | - | - | 10,85 | 13,44 | 15,98 | 18,47 | 20,91 | 23,31 | 25,65 | 30,19 |
| 121 | - | - | - | - | 11,54 | 14,13 | 17,02 | 19,68 | 22,29 | 24,86 | 27,37 | 32,26 |
| 127 | - | - | - | - | 12,13 | 15,04 | 17,90 | 20,72 | 23,48 | 26,19 | 28,85 | 34,03 |
| 133 | - | - | - | - | 12,73 | 15,78 | 18,79 | 21,75 | 24,66 | 27,52 | 30,33 | 35,81 |
| 140 | - | - | - | - | - | 16,65 | 19,83 | 22,96 | 26,04 | 29,08 | 32,06 | 37,88 |
| 146 | - | - | - | - | - | 17,39 | 20,72 | 24,00 | 27,23 | 30,41 | 33,54 | 39,66 |
| 152 | - | - | - | - | - | 18,13 | 21,60 | 25,03 | 28,41 | 31,74 | 35,02 | 41,43 |
| 159 | - | - | - | - | - | 18,99 | 22,64 | 26,24 | 29,79 | 33,29 | 36,75 | 43,50 |
| 168 | - | - | - | - | - | 20,10 | 23,97 | 27,79 | 31,57 | 35,29 | 38,97 | 46,17 |
| 180 | - | - | - | - | - | - | - | 29,87 | 33,93 | 37,95 | 41,92 | 49,72 |
| 194 | - | - | - | - | - | 23,31 | - | 32,28 | 36,70 | 41,06 | 45,38 | 53,86 |
| 219 | - | - | - | - | - | - | - | 36,60 | 41,63 | 46,61 | 51,54 | 61,26 |
| 245 | - | - | - | - | - | - | - | 41,09 | 46,76 | 52,38 | 57,95 | 68,95 |
| 273 | - | - | - | - | - | - | - | 45,92 | 52,28 | 58,60 | 64,86 | 77,24 |
| 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,37 | 71,27 | 84,93 |
| 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,14 | 77,68 | 92,63 |
| 351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75,91 | 84,10 | 100,32 |
| 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,51 | 108,02 |
| 426 | - | - | - | - | - | - | - | 72,3 | 82,46 | 92,56 | 102,6 | 122,52 |
| 478 | - | - | - | - | - | - | - | 81,3 | 92,72 | 104,1 | 115,4 | 137,9 |
| 529 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,78 | 115,4 | 128,0 | 153,0 |
| 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122,7 | 137,8 | 152,9 | 182,9 |
| 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157,8 | 175,1 | 209,5 |
| 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,0 | 199,8 | 239,1 |
| 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202,2 | 224,4 | 268,7 |
| 1020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224,4 | 249,1 | 298,3 |
| 1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273,7 | 327,9 |
| 1220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298,4 | 357,5 |
| 1320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323,0 | 387,0 |
| 1420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 416,7 |

| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ ДЛЯ БОЛТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резьба | Рабочая площадь поперечного сечения мм² | Класс прочности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 |
|  |  | Минимальная разрушающая нагрузка, кН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М5 | 14,2 | 4,69 | 5,68 | 5,96 | 7,1 | 7,38 | 8,52 | 11,35 | 12,8 | 14,8 | 17,3 |
| М6 | 20,1 | 6,63 | 8,04 | 8,44 | 10 | 10,4 | 2,1 | 16,1 | 18,1 | 20,9 | 24,5 |
| М7 | 28,9 | 9,54 | 11,6 | 12,1 | 14,4 | 15 | 17,3 | 23,1 | 26 | 30,1 | 35,3 |
| М8 | 36,6 | 12,1 | 14,6 | 15,4 | 18,3 | 19 | 22 | 29,2 | 32,9 | 38,1 | 44,6 |
| М10 | 58 | 19,1 | 23,2 | 24,4 | 29 | 30,2 | 34,8 | 46,4 | 52,2 | 60,3 | 70,8 |
| М12 | 84,3 | 27,8 | 33,7 | 35,4 | 42,2 | 43,8 | 50,6 | 67,4 | 75,9 | 87,7 | 103 |
| М14 | 115 | 38 | 46 | 48,3 | 57,5 | 59,8 | 69 | 92 | 104 | 120 | 140 |
| М16 | 157 | 51,8 | 62,8 | 65,9 | 78,5 | 81,6 | 94 | 125 | 141 | 160 | 192 |
| М18 | 192 | 63,4 | 76,8 | 80,6 | 96 | 99,8 | 115 | 159 | - | 200 | 234 |
| М20 | 245 | 80,8 | 98 | 103 | 122 | 127 | 147 | 203 | - | 255 | 299 |
| М22 | 303 | 100 | 121 | 127 | 152 | 158 | 182 | 252 | - | 315 | 370 |
| М24 | 353 | 116 | 141 | 148 | 176 | 184 | 212 | 293 | - | 367 | 431 |
| М27 | 459 | 152 | 184 | 193 | 230 | 239 | 275 | 381 | - | 477 | 560 |
| М30 | 561 | 185 | 224 | 236 | 280 | 292 | 337 | 466 | - | 583 | 684 |
| М33 | 694 | 229 | 278 | 292 | 347 | 361 | 416 | 576 | - | 722 | 847 |
| М36 | 817 | 270 | 327 | 343 | 408 | 425 | 490 | 678 | - | 850 | 997 |
| М39 | 976 | 322 | 390 | 410 | 488 | 508 | 586 | 810 | - | 1020 | 1200 |

| ШАГ РЕЗЬБЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ И МЕЛКОЙ РЕЗЬБЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резьба | Шаг резьбы Р, мм |  |  |  |
|  | Основная резьба М | Мелкая резьба М |  |  |
|  |  | Мелкая | Мелкая 2 | Супер мелкая |
| М0.25 | 0.075 | - | - | - |
| М0.3 | 0.08 | - | - | - |
| M0,35 | 0.09 | - | - | - |
| M0,40-0.45 | 0.10 | - | - | - |
| M0.50-0.55 | 0.125 | - | - | - |
| M0.60 | 0.15 | - | - | - |
| M0.70 | 0.175 | - | - | - |
| M0.80 | 0.20 | - | - | - |
| M0.90 | 0.225 | - | - | - |

| Резьба | Шаг резьбы Р, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основная резьба М | Мелкая резьба М |  |  |
|  |  | Мелкая | Мелкая 2 | Супер мелкая |
| М1 | 0.25 | (0.2) | - | - |
| М1.2 | 0.25 | (0.2) | - | - |
| M1.4 | 0.3 | (0.2) | - | - |
| M1.6 | 0.35 | (0.2) | - | - |
| M1.8 | 0.35 | (0.2) | - | - |
| M4 | 0.7 | 0.5 | - | - |
| M5 | 0.8 | 0.5 | - | - |
| M6 | 1 | 0.75 | 0.5 | - |
| M8 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0.5 |
| M10 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 |
| M12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1 |
| M14 | 2 | 1.5 | 1.25 | 1 |
| M16 | 2 | 1.5 | - | 1 |
| M18 | 2.5 | 2 | 1.25 | 1 |
| M20 | 2.5 | 2 | 1.25 | 1 |
| M22 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |
| M24 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
| M27 | 3 | 2 | 1.5 | (1) |
| M30 | 3.5 | 2 | 1.5 | (1) |
| M33 | 3.5 | 2 | 1.5 | - |
| M22 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |
| M24 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
| M27 | 3 | 2 | 1.5 | (1) |
| M30 | 3.5 | 2 | 1.5 | (1) |
| M33 | 3.5 | 2 | 1.5 | - |
| M36 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
| M39 | 4 | 3(4) | 2 | 1.5 |
| M42 | 4.5 | 3(4) | 2 | 1.5 |
| M45 | 4.5 | 3(4) | 2 | 1.5 |
| M48 | 5 | 3 | 2 | 1.5 |
| M52 | 5 | (4)3 | 2 | 1.5 |
| M56 | 5.5 | 4 | 3(2) | 1.5 |
| M60 | 5.5 | 4 | 3(2) | 1.5 |
| M64 | 6 | 4 | 3 | 2(1.5) |
| M68 | 6 | 4 | 3 | 2(1.5) |

| УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: |  |
| --- | --- |
| СТ. | Сталь |
| А2 | Нержавеющая сталь типа 10Х18Н9Т |
| А4 | Нержавеющая сталь типа 10Х17Н13М2Т |
| AISI 316 | A4 |
| Лат. | Латунь |
| Жел. | Желтое хроматирование |
| ПА. | Полиамид |
| ПЛ. | Пластик |
| ГZN | Горячая оцинковка |
| Фос. | Фосфатирование |
| ЭZN | Гальваническая оцинковка |

| ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЭЛЕМЕНТАХ КРЕПЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал | Обозна- чение | Основной материал | Прочность на разрыв | Предел пластич- новсти | Удли- нение | Пружи- нистость | C | S | Mn | Cr | Mo | Ni | Va | P-S |
| A | 3.6 | St.34-St.37 | 34-49 | 20 | 25 |  | 0.18 |  |  |  |  |  |  | 0.050 |
|  | 4.6 | C10-C15 | 40-55 | 24 | 25 |  | 0.13 | 0.25 | 0.37 |  |  |  |  | 0.045 |
|  | 4.8 | C20 | 40-55 | 32 | 14 |  | 0.20 | 0.25 | 0.37 |  |  |  |  | 0.045 |
|  | 5.6 | Cq22-Cq35 | 50-70 | 30 | 20 | 5 | 0.30 | 0.25 | 0.50 |  |  |  |  | 0.040 |
|  | 5.8 | 9 S Pb 23 | 50-70 | 40 | 10 |  | 0.13 |  | 0.70 |  |  |  |  | 0.23 |
|  | 6.6 | Cq35-Cq45 | 60-80 | 36 | 16 | 4 | 0.40 | 0.25 | 0.60 |  |  |  |  | 0.040 |
|  | 6.8 | C35K-C45K | 60-80 | 48 | 8 |  | 0.40 | 0.25 | 0.60 |  |  |  |  | 0.040 |
|  | 6.9 | C35-C45 | 60-80 | 54 | 12 | 3 | 0.40 | 0.25 | 0.60 |  |  |  |  | 0.045 |
|  | 8.8 | Cq35-Cq45 34Cr4-41Cr4 | 80-100 | 64 | 12 | 6 | 0.40 0.38 | 0.25 0.25 | 0.60 0.70 | 1 |  |  |  | 0.040 0.035 |
|  | 10.9 | 34Cr4-41Cr4 42Cr Mo4 | 100-120 | 90 | 9 | 4 | 0.38 0.43 | 0.25 0.25 | 0.70 0.65 | 1 1 | 0.2 |  |  | 0.040 0.035 |
|  | 12.9 | 42 CrV6 42 CrMo4 | 120-140 | 108 | 8 | 3 | 0.43 0.43 | 0.25 0.25 | 0.65 0.65 | 1.5 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.035 0.035 |
|  | 14.9 | 34CrNiMo 6 | 140-160 | 126 | 7 | 3 | 0.34 | 0.25 | 0.55 | 1.55 | 0.2 | 1.55 |  | 0.035 |
| Нержа- веющая сталь | A2 | X5CrNi 18,9 | 65-70 |  | 25 | 15 | 0.08 | 1 | 2 | 17-20 |  | 1.55 |  | 0.05-0.03 0.05-0.04 |
| Кисло- тоустой- чивая сталь | A4 | X5CrNiMo 18,10 | 65-70 |  | 25 | 15 | 0.08 | 1 | 2 | 16-18,5 | 2-3 | 10-14 |  | 0.035 |
| Латунь | CuZn40 |  | 37-54 |  | 30 |  | Cu=60 |  | Zn=40 |  | Ni=0.3 |  | Pb=0.5 |  |
|  | CuZn39Pb3 |  | 37-54 |  | 30 |  | Cu=58 |  | Zn=39 |  | Ni=0.4 |  | Pb=2.5 |  |
| Купфер- никель | CuNiSi |  | 60 | 55 | 12 | Ni=1,1-1,6 |  |  | Si=0,4-0,6 |  |  | C=остальное |  |  |
|  |  |  | 65 | 60 | 10 | Ni=1,6-2,5 |  |  | Si=0,5-0,8 |  |  | C=остальное |  |  |
|  |  |  | 65 | 60 | 10 | Ni=2,5-4,5 |  |  | Si=0,8-1,3 |  |  | C=остальное |  |  |
| Аллюминий | Almg |  | 30-40 | 20 | 4 |  | Si=0.6 |  | Mn=0.6 |  | Ni=0.3 |  | Pb=0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Al=остальное |  |  |  |  |  |  |  |

| НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТАЛИ - ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа стали | Вид стали | Химический состав (массовая доля в %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu |  |  |  |  |
| Аустенитная | A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0.15-0.35 | 16-19 | 0.7 | 5-10 | 1.75-2.25 |  |  |  |  |
|  | A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | - | 8-19 | 4 |  |  |  |  |
|  | A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 9-12 | 1 |  |  |  |  |
|  | A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 1 |  |  |  |  |
|  | A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10.5-14 | 1 |  |  |  |  |
| Мартенситная | С1 | 0.09-0.15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11.5-14 | - | 1 | - |  |  |  |  |
|  | С3 | 0.17-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | 1.5-2.5 | - |  |  |  |  |
|  | С4 | 0.08-0.15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0.15-0.35 | 12-14 | 0.6 | 1 | - |  |  |  |  |
| Ферритная | F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | - | 1 | - |  |  |  |  |

| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АУСТЕНИТНЫХ ВИДОВ СТАЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа стали | Вид стали | Класс прочности | Пределы диаметра | Прочность на разрыв RmN/mm²min | 0.2% - предел текучести при растяжении Rp 0.2N/mm²min | Разрывное удлинение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аустенитная | A1, A2, A3, A4, A5 | 50 | ≤M39 | 500 | 210 | 0.6 d |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 | ≤M24 | 700 | 450 | 0.4 d |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 | ≤M24 | 800 | 600 | 0.3 d |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прочность по стали

## Болты ГОСТ 1759.4-87

| Класс прочности | Технические процессы | Марка стали ГОСТ | Марка стали DIN |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,6 | Горячая штамповка, холодная штамповка с последующей смягчающей обработкой. | 10 10кп | C10, Ck15 UStW 23 |
| 4,6 | Горячая штамповка, холодная штамповка с последующей смягчающей обработкой. | 20 | C22, Ck22 |
| 4,8 | Холодная штамповка. | 10 10кп | C10, Ck15 UStW 23 |
| 5,6 | Горячая штамповка, холодная штамповка с последующей смягчающей обработкой. | 30 35 | Ck30 С35, Ск35 |
| 5,8 | Холодная штамповка. | 10 10кп 20 20кп | C10, Ck15 UStW 23 |
| 6,6 | Горячая штамповка с последующими закалкой и отпуском, холодная штамповка с последующими закалкой и отпуском. | 35 | С35, Ск35 |
| 6,8 | Холодная штамповка. | 20 20кп | C22, Ck22 USt39-2 |
| 8.8-12.9 (высокопрочный крепеж) | Горячая штамповка с последующими закалкой и отпуском, холодная штамповка с последующими закалкой и отпуском, резание с последующей закалкой и отпуском, холодная штамповка, из термоупрочненного материала. | 35 35Х 38ХА 45Г 40Г2 40Х 30ХГСА 35ХГСА | С35, Ск35 35Cr4 38Cr4 45Mn4 40Mn8 42Cr4 30CrMnSi4-4-4 35CrMnSi4-4-4 |

## Гайки ГОСТ 1759.5-87

| Класс прочности | Технические процессы | Марка стали ГОСТ | Марка стали DIN |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Горячая штамповка. | 20 Ст3кп3 Ст3сп3 | C22, Ck22 VSt37-2 RRSt37-2 |
| 5 | Холодная штамповка. | 10 10кп | C10, Ck15 UStW 23 |
|  | Горячая штамповка. | 20 | C22, Ck22 |
| 6; 04 | Горячая штамповка. | 10 10кп 15 15кп | C10, Ck15 UStW 23 C15, Ck15 UStW 23 |
| 8; 9 (высокопрочный крепеж) | Горячая штамповка. | 35 | С35, Ск35 |
|  | Холодная штамповка. | 20 20кп | C22, Ck22 USt39-2 |
| 10; 12; 05 (высокопрочный крепеж) | Горячая штамповка. | 35Х 38ХА | 35Cr4 38Cr4 |
|  |  | 14H 17H | 8,8 8,8 |

Условные обозначения

ПА. Полиамид 
Ст Сталь 
А1, А2, А4 Нержавеющая сталь 
Лат Латунь 
Жел Желтое хроматирование 
Пл Пластик 
ГЦН Горячая оцинковка 
ЭЦН Гальваническая оцинкова 
Фос Фосфитрование 
ГНик Гальваническая никелировка 
Ст. Сталь
Пр. сталь пружинная
Ул. сталь улучшенная 
Цм. сталь цементируемая 
Зк. сталь закаленная 
К.ч. ковкий чугун 
3.6 ... 12.9 класс прочности для болтов 
6 ... 12 класс прочности для гаек 
04, 05 класс прочности для низких гаек 
11Н ... 45Н 1/10 твердости по Бриннелю 
А2 нержавеющая сталь типа 10Х18Н9Т 
А4 кислотостойкая аустеничная сталь типа 10Х17Н13М2Т 
AISI 316 кислотостойкая аустеничная сталь типа 10Х17Н13М2Т 
Лт. латунь 
Бр. бронза 
Па. полиамид (нейлон) 
Пл. пластик 
ЭZn гальваническая оцинковка 
ГZn горячая оцинковка 
МZn механическая оцинковка 
Хр. желтое хроматирование 
ЭNi. гальваническое никелирование 
Э-Лт. гальваническое латунирование 
Ф. фосфатирование 
Окс. оксидирование